| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # Montagekleber |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Montagekleber Montagekleber für die Verklebung und Abdichtung des Rundkanals für die Einschübe der 160er Serie sowie der Wanddurchführung für den Silvento-ec Dient der luft- und winddichten Verklebung und Abdichtung des Rundkanals Verbindet das PP- Rohr dauerhaft dicht mit allen am Bau anzutreffenden Untergründen, wie Putz, Mauerwerk oder auch Holz Lösemittelfrei Technische Daten: Dichte: 1,40 g/cm³ Schrumpfung: ca. 10 Vol.-% Aushärtezeit: min. 24 h Funktionsfestigkeit: sofort Verarbeitungstemperatur: ab +5° C Lieferform: Kartusche mit 310 ml für ca. 15 Rundkanäle Fabrikat: LUNOS Typ: Montagekleber Best.-Nr.: 38733 |  |  |  |  |